[image: image1.png]G-
2




电镀级(高纯)硫酸铜


● 规   格                   
	项    目
	指    标 

	硫酸铜（以CuSO4.5H2O计）含量，%               ≥
	99.0

	铜（Cu）含量，%                                 ≥
	25.20

	砷（As）含量，%                                 ≤
	0.0005

	铅（Pb）含量，%                                 ≤
	0.0010


	钙（Ca）含量，%                                 ≤
	0.0005

	氯化物（以Cl计）含量，%                         ≤
	0.0010

	镉（Cd）含量，%                                 ≤
	0.0003

	铁（Fe）含量，%                                 ≤
	0.0010

	钴（Co）含量，%                                 ≤
	0.0005


	镍（Ni）含量，%                                  ≤
	0.0005

	锌（Zn）含量，%                                  ≤
	0.0010

	汞(Hg )含量，%                                   ≤
	0.0005

	铬(Cr) 含量，%                                   ≤
	0.0010

	多溴联苯(PBB)含量,%                              ≤
	0.0010

	多溴联苯醚(PBDE)含量,%                          ≤
	0.0010

	不溶物含量,%                                     ≤
	0.0050

	PH值（5%，20℃）
	3.5-4.5

	细度（12-50目），%                              ≥
	85


● 产品特性 
蓝色小晶体，无臭，比重2.284g/cm3。溶于水及稀的乙酸，水溶液具有弱酸性。在干燥空气中慢慢风化，其表面变为白色粉状物。加热至110℃ 时，失去四个结晶水，高于150℃形成白色易吸水的无水硫酸铜。 
● 用   途
作为硫酸盐镀铜和宽温度全光亮酸性镀铜离子添加剂。此产品由于其杂质钙、镍、砷、钴、铁、铅等含量控制低于国家GB665-88化学试剂硫酸铜标准，故主要用于科研、化学试剂分装、IT行业等高档电镀场合使用。在电子线路板制造业中，使用高纯度的精制硫酸铜可以最大限度地避免各种金属杂质和有机杂质被带进镀液中，从而有效地防止镀层出现针孔、麻砂、发黑、发霉等故障，保证了电镀时版面厚度分布的均匀性和对深孔、小孔的深镀能力，并能辅助改善镀层的延展性、抗拉强度等方面的物性。
● 包   装 
内衬塑料袋，外套编织袋复BOPP膜包装，每袋净重25公斤或1250公斤。  
苍梧圣绿化工工贸有限公司         

地址:广西梧州市苍梧县广信路398号           邮编:543100

电话:0086-774-2689882  2689880              传真:0086-774-2681837

http://www.saintgreenchem.com               E-mail：sales@saintgreenchem.com






