预分散®													预分散橡胶促进剂

CBS-80            天然橡胶与合成橡胶的硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% N-环已烷基-2-苯并噻唑次磺酰胺 20%乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.19 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		硫化促进剂预分散® HiDispersion CBS - 80使胶料的焦烧时间很长，加工安全性高且硫化速度快。在低硫硫化中可单用，亦可与二硫代氨基甲酸盐类或秋兰姆类促进剂并用，所得硫化胶有很好的耐老化性能和耐压缩永久变形性能。预分散® CBS-80并用二硫代氨基甲酸盐类促进剂和秋兰姆类促进剂后胶料的焦烧时间会明显缩短。硫脲类促进剂对预分散® CBS-80有明显的二次促进作用，尤其在低硫黄胶料中。而在含硫醇类促进剂和秋兰姆类促进剂的胶料中，预分散® CBS-80 能延迟焦烧，提高加工安全性。

加    工	预分散® HiDispersion CBS-80正常存放条件下不会结块；易于称量、混炼；流动性好， 无粉尘飞扬；在各种胶料中吃料较快且分散均匀；有效保证活性成分；减少橡胶成品缺陷，改善动态橡胶成品动态性能。由于本品已经过预分散处理，建议在混炼末期加入。

用    量			NR：

主促进剂：	0.5~1.0 phr 与 2.5~3.5 phr 硫黄并用

第二促进剂：	0.5 phr 和 0.3 phr 硫醇类促进剂或秋兰姆类促进剂，与1.5~3.0phr

硫黄并用。

SBR：	1.0~1.4 phr 与 0~0.2 phr 秋兰姆类促进剂与1.5~2.5 phr的硫黄并用。

应    用	挤出制品(密封条、胶管)，胶带，传送带，胶辊，电缆护套，橡胶地板。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 24 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）