预分散®													预分散橡胶促进剂

CTP-80            天然橡胶NR与合成橡胶SR的硫化防焦剂

产品特征

| 组成 | 80% N - 环己基硫代邻苯二甲酰亚胺 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.23 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® Hidispersion CTP-80能延迟NR和SR的起始硫化而不明显延长总的硫化时间。与次磺酰胺类或噻唑类促进剂并用可改善加工安全性而不影响硫化胶性能。该产品能显著提高未硫化胶的储存稳定性和高温加工安全性能，充分提高设备的生成能力。使用该产品不会发生接触污染。

加    工	预分散® Hidispersion CTP-80正常存放条件下不会结块；易于称量、混炼；流动性好， 无粉尘飞扬；在各种胶料中吃料较快且分散均匀；有效保证活性成分；减少橡胶成品缺陷，改善动态橡胶成品动态性能。由于本品已经过预分散处理，建议在混炼末期与其它促进剂一起加入。

用    量         0(2 ~ 2(0 (((。

应    用	    以次磺酰胺或噻唑类为主促进剂的天然橡胶和合成橡胶胶料(轮胎/输送带、鞋大底、

模压和挤出制品)。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）