预分散®													预分散橡胶促进剂

DETU-80               氯丁橡胶的快速硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% N,N - 二乙基硫脲 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.10 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion DETU - 80能使氯丁橡胶快速硫化，特别适用于氯丁橡胶的连续硫化过程。将预分散® DETU、MBTS、DOTG 并用有更快的促进效果，但可能会引起焦烧；硫化胶的热老化性能和力学性能很好，不会喷霜。

加    工	通常情况下，由于粉状DETU以片状形式供应，可能会发生结晶，混炼温度和时间要作相应调整。但是预分散® HiDispersion DETU – 80则易于加工操作；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中分散吸收快，且分配均匀，保证了有效组分DETU的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量         0.1 ~ 2 phr，可与1 phr预分散®  MBTS-80 和 1 phr预分散® DOTG-70 并用。

应    用	    作为通用促进剂各种氯丁胶制品。如同步带、V带、其它模压、注压和挤出制品。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）