预分散®													预分散橡胶促进剂

DOTG-70            天然橡胶和合成橡胶的硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 70% 二邻甲苯胍 30% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 深灰色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.10 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion DOTG-70会导致很慢硫化起步和相对慢的硫化速率。单独使用预分散® DOTG-70会引起严重的硫化返原，因此需要并用有效的防老剂。当预分散® DOTG-70与硫醇类，次磺酰胺类， 秋兰姆类以及二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用时能获得协同效应和二次促进效应，交联密度和硫化速率都有所提高，硫化胶力学性能和抗老化性能良好。预分散® DOTG-70 在硫化胶中没有喷霜现象。

加    工	通常情况下，粉状DOTG容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion DOTG-70则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分DOTG的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		NR

主促进剂：  0.8~1.2phr 与 2.5~4 phr硫黄并用

第二促进剂：0.05~0.4 phr与1~1.5 phr硫醇类促进剂及1.5~3 phr硫黄并用

SBR	0.1~0.4 phr与1~1.5 phr 硫醇类促进剂及1.5~2.5 phr硫黄并用

NBR	0.05~0.4phr与0.8~1.5phr次磺酰胺促进剂和1.5~2.4phr硫黄并用

应    用	    断面结构较大，壁厚的橡胶工业技术产品。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）