预分散®													预分散橡胶促进剂

DPG-80             天然橡胶和合成橡胶的硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% N,N'-二苯胍 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.12 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion DPG - 80的焦烧时间很长硫化速度较慢，它会导致轻微变色因而不能用于浅色制品中，除非用作活性剂。单独使用预分散® DPG -80时其硫化胶的抗热氧老化性较差 (需要使用有效防老剂) 。预分散® DPG - 80 能有效地活化硫醇类促进剂。预分散® DPG - 80对丁基橡胶IIR 和 乙丙橡胶EPDM没有硫化促进效果。

加    工	通常情况下，粉状DPG容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion DPG-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分DPG的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		主促进剂：1~2 phr 与 2.5~3.5 phr 硫黄并用

第二促进剂：0.1~0.25 phr 与0.75~1 phr硫醇类促进剂和2.5 phr 硫黄并用

应    用	    各种工业技术产品、含有白色填料的橡胶制品。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）