预分散®													预分散橡胶促进剂

DPTT-70     天然橡胶和合成橡胶的超速硫化促进剂，无硫或低硫硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 70% 四硫化双戊亚甲基秋兰姆 30% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.25 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion DPTT - 70 在天然橡胶和合成橡胶中的硫化速度快，焦烧安全性高。作为活化剂和副促进剂，可以与硫醇类和次磺酰胺类促进剂并用。少量预分散®  DPTT - 70与秋兰姆促进剂并用可提高硫化胶的耐老化性能。

加    工	通常情况下，粉状DPTT配料和混炼容易飞扬损失且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion DPTT-70则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分DPTT的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		0.35 ~ 3.5 (((。

应    用	    各种橡胶特别是EPDM 和 IIR 耐热制品，如胶管、密封条、护套。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）