预分散®													预分散橡胶促进剂

DTDM-80     用于天然橡胶和合成橡胶的非污染型硫黄给予体促进剂

产品说明

| 组成 | 80% 二硫化二吗啉 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色至米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.24 g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

使用方式		预分散® HiDispersion DTDM - 80正常硫化条件下能够释放出游离硫，与普通硫黄不同，它主要形成单硫键和双硫键，硫化胶具有优异的耐热老化性能。作为交联剂本产品不会出现类似使用二硫代秋兰姆时的喷霜现象。配方中的酸性组分会引起预分散®  DTDM-80过早分解而降低焦烧安全性。通常本产品用于低压缩永久变形和耐热老化性能要求高的胶料中。

加    工		通常情况下，粉状DTDM配料和混炼容易飞扬损失且粘附设备造成损失，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion DTDM-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分DTDM的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量

| 硫化体系，phr | NR 和 SBR 浅色填料 | NR 和 SBR 炭黑填料 | NBR | IIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预分散® DTDM-80 | 1(0 ~ 2(0 | 1(0 ~ 2(0 | 1(0 ~ 2(0 | 1(2 ~ 2(0 |
| 预分散硫黄S-80 | 0(25 ~ 1(0 | 0(25 ~ 1(0 | 0 ~ 0(5 | 1(0 ~ 1(75 |
| 预分散® CBS-80 | 0(5 ~ 0(75 | - | 1(5 ~ 3(0 | - |
| 预分散® MBTS-80 | - | 0(3 ~ 0(5 | - | 1(0 ~ 2(5 |
| 预分散® TMTD-80 | - | 0(3 ~ 0(5 | 0(5 ~ 2(5 | 1(0 ~ 2(5 |

对于无硫黄硫化：	预分散® DTDM-80		1(25 ~ 2(0 (((

预分散®  CBS-80		1(0 ~ 1(5 (((

预分散® TMTD-80		1(0 ~ 1(5 (((

应    用	    抗硫化返原NR制品，SBR、NBR 和 EPDM 耐热老化制品。

包    装	25 公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12 个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）