预分散®													预分散橡胶促进剂

ETU-80            氯丁橡胶和其它二烯烃橡胶的快速硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% N,N - 亚乙基硫脲 20%乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.28g / cm3 (20oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion ETU-80使氯丁橡胶快速硫化而焦烧安全，对于其它二烯类橡胶的低硫或无硫硫化可用作活化剂和副促进剂。预分散® ETU-80可提高硫化胶的耐热老化和物理力学性能，一般不会喷霜。

加    工	通常情况下，粉状ETU容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion ETU-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分ETU的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量	0.1 ~ 2 (((

应    用	氯丁橡胶，CSM，CPE各种制品的通用促进剂。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）