预分散®													预分散橡胶促进剂

HEXA-80    天然橡胶和其它二烯烃橡胶的硫化促进剂，甲醛给予体增粘促进剂

产品特征

| 组成 | 80% 六亚甲基四胺 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 乳白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.23g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion HEXA -80是一种用于慢速硫化的弱碱性促进剂，在加入该产品的同时硫化反应即开始，但其硫化速度比较慢，硫化胶的交联度很高。硫醇类、次磺酰胺类、秋兰姆类和二硫代氨基甲酸盐类促进剂对含有预分散® HEXA - 80 的胶料有活化和二次促进作用。作为一种甲醛给予体，与间苯二酚并用尤其适用于橡胶与金属或钢丝帘线的粘合。与粉状相比，预分散® HEXA - 80的良好分散更加有利于橡胶与金属的粘合，为了改善以预分散® HEXA – 80为促进剂的硫化胶的抗热老化性，建议加入防老剂。本品不会出现喷霜现象。

加    工	通常情况下，粉状促进剂HEXA容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，硫化胶易喷霜。但是预分散® HiDispersion HEXA-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分HEXA的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量	主促进剂(厚壁制品)：0.6 ~ 0.8 phr 并用 3 ~ 4 phr 硫黄

副促进剂：0.1 ~ 0.35 phr 与0.25 ~ 1.0 phr 硫醇类或秋兰姆类促进剂和 2.0 ~ 3.5

phr 硫黄并用

作为甲醛给予体：1.3~ 1.6phr 并用2.5 ~ 3.2phr预分散® 间苯二酚-80用于粘合体系；

10%的增硬酚醛树脂用量，用于橡胶增硬。

应    用	慢硫化胶料，厚壁制品，胶辊，浅色或透明制品。

间甲白粘合体系中作甲醛给予体(如帆布、纺织帘线与钢丝帘线)。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）