预分散						         				 				预分散橡胶发泡剂AC-75           CR, EPDM, IIR, NBR, 和 SBR 含氮发泡剂

产品特征

| 组成 | 75% 偶氮二甲酰胺AC (ADC 或Azodicarbonamide) 25%乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色片状，尺寸大小可根据客户要求定制。 |
| 密度,20 oC | 约~ 1.35 g/cm3 (20oC) |
| 生理特征 : 参考相关安全数据(MSDS) |

技术特点		含氮有机发泡剂 HiDispersion AC-75 可用于各种橡胶如CR, EPDM, IIR, NBR(NBR/PVC), 和SBR的发泡。特别是用于微小均匀的细孔发泡。粉状发泡剂AC具有相对较高的发泡温度( 200°C - 210°C)，预分散的AC-75由于其中已含有少量发泡活化剂，所以AC-75 的发泡温度已有效降低，而且如果再加入发泡剂活化剂可以进一步降低发泡温度。该品不会增加发泡产品的异味。

加    工	通常情况下，粉状发泡剂AC容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散 HiDispersion AC-75则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分AC的最佳活性。 AC-75 可以在混炼末期加入，也可以与其它促进剂和发泡活性剂在混炼末期一起加入。.

用    量			通常情况下，加入量为 1 - 10 phr。

应    用	适用于所有发泡或泡沫橡胶制品。

包    装			25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	较低温度 (< 35 °C)且干燥(< 50 % 相对湿度) 条件下, 原始包装密封保存1年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)。

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶发泡剂）