预分散						          									预分散橡胶化学品

HMMM 65-80    直接应用于间-甲-白粘合体系

| 产品特征 | 预分散HiDispersion HMMM 65-80 粘合促进剂是用65%活性含量的粉状HMMM经过预分散而制造成的母胶粒，颗粒状预分散 HMMM 65-80 比粉状和液体状的HMMM更容易操作，更容易炼胶控制。. |
| --- | --- |

| 典型性能 | 外观 活性含量 : 密度 生理特性 | 白色自由流动颗粒 52% HMMM 液体树脂，28% 白炭黑和20% EPDM/EVA载体 1.3 (20℃) 参考安全数据表 |
| --- | --- | --- |

| 应 用 | 预分散HiDispersion HMMM 65-80 母胶粒广泛用作为甲醛给予体应用于橡胶与帘线和/或钢丝帘线的粘合。 HMMM 65-80 可与间苯二酚甲醛树脂和/或纯间苯二酚一起使用来改善粘合胶料的模量、拉伸强度、刚度和硬度。 |
| --- | --- |
| 用 量 | 通常情况下用量为3.75-10.0份与1-2纯间苯二酚一起使用。 |

| 包 装 | 25 公斤 |
| --- | --- |

| 储存稳定性 | 阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月 |
| --- | --- |

处    理					请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连云港连连化学有限公司

产 品 说 明 书 (橡胶粘合促进剂)