预分散						          							预分散橡胶硫化剂

IS 60-75            天然橡胶和其它二烯烃橡胶的不喷霜硫化剂

产品特征

| 组成 | 75% 总硫黄(60% 不溶性硫黄和40% 可溶性普通硫黄) 25% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.60 g/cm3 (20oC) |
| 生理特性 : 参照有关安全资料 |

技术特点	预分散HiDispersion IS 60-75 含有 75 % 总的硫黄，其中不溶性硫黄含量60 %（在CS2中不溶物）和40%可溶性硫黄。预分散 HiDispersion IS 60-75 是所有天然橡胶和二烯烃橡胶硫化剂，与普通硫黄相比，其优异特点是不喷霜和不迁移到其它层当中。因此，预分散HiDispersion IS 60-75 大量应用于要求不喷霜、多层硫化和要求粘合性能很高的轮胎、运输带、胶鞋等橡胶制品中。

加工优点	通常情况下，粉状不溶性硫黄粉容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，造成橡胶制品缺陷。但是预分散 HiDispersion IS 60-75则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，炼胶时无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中快速混炼吸收且分散均匀，保证了有效组分不溶性硫黄IS 60的最佳活性。

用    量			与不溶性硫黄粉用量相同。由于分散更好，通常无需加大用量。

应    用		轮胎、运输带、翻新轮胎，胶管、技术橡胶制品：如密封件、胶辊等。

包    装	 25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性		阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连云港连连化学有限公司

产品说明书 （橡胶硫化剂）