预分散 						                      						预分散橡胶化学品

MB-80         天然橡胶和合成橡胶的硫化胶用非污染型防老剂，其它防老剂的协同剂

产品特点

| 组成 | 80% 2-硫醇基苯并咪唑 20% EPDM/EVA结合弹性体和分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 原白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.27 g/cm3 (20oC) |
| 生理特征 : 参照有关安全资料 |

应用特点	预分散HiDispersion MB-80 主要用作其它防老剂的协同剂。预分散HiDispersion MB-80与其它防老剂的并用效果通常好于它们单独使用的效果之和。预分散HiDispersion MB-80本身是一种中等强度的非污染性防老剂，特别适合于含有超速促进剂的胶料以及不含有硫黄但含有秋兰姆TMTD-80的耐热胶料。不含硫黄但含较多秋兰姆TMTD-80 的胶料会被预分散HiDispersion MB-80活化。预分散HiDispersion MB-80并用次磺酰胺类CBS -80或噻唑类MBT-80或者秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类促进剂时起防焦剂的作用，提高胶料的加工安全性和储存稳定性。但预分散HiDispersion MB-80略微降低天然橡胶NR和合成橡胶SR制品的模量。如采用推荐用量，不会出现喷霜。

加工优点	通常情况下，粉状防老剂MB容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，造成橡胶制品缺陷。但是预分散 HiDispersion MB-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，炼胶时无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中快速混炼吸收且分散均匀，保证了有效组分MB的最佳活性。

用    量		   	通常：			0.6-1.5 phr

透明制品：		0.4 phr

耐热秋兰姆硫化胶：	2.0-3.0 phr

保护硫化胶免受橡胶有害物质侵害无污染：0.5-1.0 phr与防老剂NKF并用(1:1)

污染时：0.5-1.0 phr与防老剂4010 NA并用(1:1)

应    用	各种透明，白色以及彩色橡胶制品，织物涂胶等。

包    装	 25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性		阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连云港连连化学有限公司

产 品 说 明 书 (橡胶抗氧防老剂)