预分散 													预分散橡胶促进剂

MBTS-75        天然橡胶和其它二烯烃橡胶的准超速硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 75% 二硫化二苯并噻唑 25% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.32 g/cm3 (20 oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散 HiDispersion MBTS-75是一种具有良好加工安全性的通用型准超速促进剂，可以单独使用也可以与其它促进剂并用。与活化的二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用可防止焦烧。秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类以及醛胺类促进剂对MBTS-75均有活化作用。 在CR胶料的加工和硫化中具有迟延作用。当与超速促进剂并用时，MBTS-75能改善加工安全性。MBTS-75的硫化胶具有良好的耐热老化性能。

加    工	通常情况下，粉状促进剂MBTS容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散 HiDispersion MBTS-75则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分MBTS的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量	NR  主促进剂：1.2~2.2phr与2.0~3.0phr硫黄并用；

第二促进剂：0.6~1.2phr和0.2~0.5phr二硫代氨基甲酸盐类促进剂与1.0~2.0phr硫黄并用。

SBR  主促进剂：1.2~3.3phr和1~3 硫黄并用；

副促进剂：0.3 ~0.8 phr与1~3phr硫黄和0.3~0.6phr次磺酰胺类促进剂并用

NBR  主促进剂：1.2~2.2phr和0.2~2phr硫黄并用；

副促进剂：0.8phr与0.2~2phr硫黄和0.3phr次磺酰胺类促进剂并用

IIR   0.3~1.3phr和1～2phr的硫黄并用

应    用	耐热工业制品，电缆护套及绝缘层，硬质橡胶。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）