预分散 													预分散橡胶促进剂

NOBS-80        天然橡胶和其它二烯烃橡胶的硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% dibenzothiazyl disulphide 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 原白色到米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.26 g/cm3 (20 oC) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散 HiDispersion NOBS-80使胶料的焦烧时间相当地长，加工安全性很高且硫化很完全。在低硫硫化中可单独作为主促进剂使用，也可与二硫代氨基甲酸盐类或秋兰姆类促进剂并用，所得硫化胶有很好的耐热老化性能和较好的压缩永久变形性。预分散 HiDispersion NOBS-80并用二硫代氨基甲酸盐类促进剂和秋兰姆类促进剂后胶料的焦烧时间会明显降低。秋兰姆类TMTM-80促进剂与预分散 HiDispersion NOBS-80并用有特别明显的缩短硫化时间的促进作用，且具有较好的抗焦烧效果和很高的交联程度。在低硫黄胶料中，含硫醇类促进剂和秋兰姆类促进剂的胶料中，预分散 HiDispersion NOBS-80能延迟焦烧。

加    工	通常情况下，粉状促进剂NOBS容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散 HiDispersion NOBS-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分NOBS的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量			NR: 主促进剂: 0.8 - 1.2 phr 与 2.5 - 4 phr硫黄并用

副促进剂: 0.05 - 0.4 phr 与 1-1.5 phr 噻唑类促进剂和1.5-3 phr 硫黄并用;

SBR: 0.1 - 0.4 phr 与 1 - 1.5 phr噻唑类促进剂和1.5 - 2.5 phr硫黄并用;

NBR: 0.05 - 0.4 phr 与 1.5 - 2.4 phr 硫黄和0.8 - 1.5 phr 次黄酰胺类促进剂。

应    用			轮胎胎面、胎体、胶管、胶带、输送带、电缆和胶鞋等橡胶制品。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的白色纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）