预分散						          								预分散橡胶发泡剂OBSH-75     天然橡胶和合成橡胶的有机发泡剂.

产品特征

| 组成 | 75% OBSH (oxy-bis benzene sulphonyl hydrazide) 25% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 原白色片状，尺寸大小可根据客户要求定制。 |
| 密度,20 oC | 约 ~ 1.29 g/cm3 (20oC) |
| 生理特性 : 参考相关安全数据 (MSDS) |

技术特点		橡胶拥有机发泡剂预分散HiDispersion OBSH-75 在150℃温度下就可以开始发泡，并释放出 N2。加入适当的发泡活性剂可以进一步降低起始发泡温度，合理设计合理匹配发泡速度和硫化速度可以最大程度地提高发泡质量。 热塑性的EPDM/EPM/EVA作为有效地预分散载体可以最大程度地促使OBSH快速混炼和均匀分散。

加    工	通常情况下，粉状发泡剂OBSH容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散 HiDispersion OBSH-75则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分OBSH的最佳活性。 OBSH-75 可以在混炼末期加入，也可以与其它促进剂和发泡活性剂在混炼末期一起加入。

用    量			通常情况下，加入量为 2 - 15 phr 。

应    用	适用于所有发泡或泡沫橡胶制品。

包    装			25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	较低温度 (< 35 °C)且干燥(< 50 % 相对湿度) 条件下, 原始包装密封保存1年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)。

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶发泡剂）