预分散®													预分散橡胶硫化剂

TCY-70        CO, ECO、ACM橡胶、CIIR, BIIR橡胶的硫化剂，NBR/PVC共交联剂

产品特征

| 组成 | 70% 2,4,6-三巯基-s-三嗪 30% ECO橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.49g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		通常情况下，预分散 HiDispersion® TCY-70作为含卤素橡胶如CO, ECO以及CIIR, BIIR的有效硫化剂，也是ACM橡胶的硫化剂，同时又是NBR/PVC共混弹性体的共硫化剂。含有TCY-70的混炼胶比较容易焦烧，因此通常情况下混炼温度尽量不要太高或混炼时间尽可能较短，而且混炼胶停放时间也不宜过于长久，混炼胶最好至于较低温度下储存。但是为了改善含有TCY-70胶料的储存稳定性，可以在配方中加入预分散防焦剂CTP-80。另外TCY-70具有增加橡胶与金属的粘合强度的趋势。

加    工         粉状TCY原材料在混炼加工时，很难分散均匀，但预分散加工处理后，比较容易快

速的分散于各种含卤素橡胶中，这样大大提高了TCY的有效活性。

用    量

|  | TCY-70 | ZDBC-80 | CTP-80 | MgO-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACM | 0.7～2.1 | 0.6～1.9 | 0～1.2 | - |
| CO, ECO | 0.7～1.4 | - | 0～1.2 | 4.0 |
| CIIR, BIIR | 1.4～2.9 | - | - | 0.4～0.7 |

应    用	用于CO, ECO, ACM, CIIR, BIIR等橡胶制品；NBR/PVC共混胶料的共交联剂。

包    装	20公斤装，聚乙烯袋内衬的白色纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化剂）