预分散 												    预分散橡胶化学品

TiO2-80        天然橡胶和各种二烯烃合成橡胶的彩色或白色胶料的增白剂

用    途	       NR和其它二烯烃合成橡胶制成的白色和/或彩色胶料的增白剂。

产品说明		组成：	80 % 金红石型钛白粉结合20% 活性载体。

外观：	自由流动白色颗粒

密度：	近似 2(53 g / cm3  ( 20(C )

硫化胶的变色性：	无，且抵抗太阳光紫外线照射

作用效果		增白剂TiO2-80 是采用杜邦公司金红石型钛白粉经过预分散而制成的。主要用于对分散要求非常苛刻的白色和/或彩色胶料种，该品与其它种类的钛白粉相比，具有相对稳定的抗阳光照射和抗紫外线能力。所以广泛用于对表面要求很高的白色和/或彩色的橡胶制品如：轮胎白胎侧，印刷胶布和胶辊 ，纺织皮圈和胶辊，复印机胶带等。

使用方法			自由流动的白色颗粒状TiO2-80易于称量，它在不同橡胶中具有高溶解度，因此，在混炼胶中具有均匀的分散和分配。

用    量	TiO2-80 通常用量为 5到 10 份。

应    用	TiO2-80 可用于轮胎白胎侧、印刷胶布和胶辊 ，纺织皮圈和胶辊，复印机胶带等。

包    装	25 公斤装， PE内衬纸箱。

储存稳定性		   阴凉、干燥处，原包装密封存放1年。

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶增白剂）