预分散      					                       	              预分散橡胶化学品

ZDTP-50         用于天然橡胶和二烯烃橡胶快速硫化的非污染型快速促进剂

产品特征

| 组成 | 50%二烷基二硫代磷酸锌 50% EPDM/EVA载体和活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 半透明到白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.20 g/cm3 (20oC) |
| 生理特性: 参照有关安全数资料 |

使用特点		预分散HiDispersion ZDTP-50 在含有硫，氧化锌，噻唑类和秋兰姆类促进剂的EPDM中用作特殊促进剂，交联程度高，最大推荐用量时硫化胶不喷霜。预分散HiDispersion ZDTP-50的母胶粒加工安全，储存稳定。作为有效硫化体系的组分，可用作NR，IR，BR，NBR，IIR等的硫化促进剂，硫化胶耐热性好。在硫黄硫化EPDM和NR胶料中作副促进剂与次磺酰胺，噻唑和秋兰姆并用。硫化过程中不会产生会形成有害亚硝胺的仲胺。

加工优点	通常情况下，液体ZDTP容易流淌且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，造成橡胶制品缺陷。但是预分散HiDispersion ZDTP-50则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，炼胶时无液体流淌粘连，不会造成加料损失，在各种胶料中快速混炼吸收且分散均匀，保证了有效组分液体ZDTP的最佳活性。

用    量			NR: ZDTP-50:2.0-3.4 phr, TMTM-80:0.3-0.6 phr, MBTS-80:0.6-0.9 phr, S-80:0.3-0.6 phr

EPDM:ZDTP-50:2.0-3.4 phr, TMTD-80:0.3-1.0 phr,MBT-80:0.6-1.9 phr, S-80:1.2-3.2 phr

无亚硝胺体系

EPDM:ZDTP-50 :2.0-3.4 phr, TBzTD-80:0.3-1.0 phr,MBT-80:1.2-1.9 phr, S-80:1.2-2.2 phr

应    用			工程模压和挤出制品如胶片，轮胎缓冲层，橡胶护舷，密封条

包    装	 25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性		阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连云港连连化学有限公司

产 品 说 明 书 (橡胶促进剂)