连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化粘合剂）

预分散®													预分散橡胶粘合剂

R-80/SBR     在直接粘合胶料中，用于间苯二酚/甲醛给予体/白炭黑粘合体系

产品特征

| 组成 | 80% 间苯二酚 20% 丁苯橡胶和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色到红褐色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.20g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion 80/SBR 是间苯二酚/甲醛/白炭黑粘合体系的组分之一。在加工过程中可与甲醛给予体 (如HEXA-80 或RA-65) 一起形成橡胶与织物或钢丝帘线粘合的间苯二酚 - 甲醛 - 树脂体系。该体系适用于各种橡胶与补强材料， 例如与纤维、玻璃纤维和金属 (如钢丝帘线) 之间的粘合。

加    工	通常情况下，薄状状结晶体间苯二酚在混炼时容易粘附设备，且不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion间苯二酚-80/SBR由于用载体丁苯橡胶进行预分散，则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分间苯二酚的最佳活性。建议可以在混炼末期加入。

用    量			2~4 phr

应    用	轮胎，输送带，V带，圆型胶带，消防胶管，其它增强胶管，软质容器，织物覆胶。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)