预分散®													预分散橡胶硫化剂

硫黄S-80        天然橡胶和其它二烯烃橡胶的通用硫化剂

产品特征

| 组成 | 80% 硫黄粉 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.64g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion S-80 作为天然橡胶和二烯烃类合成橡胶的硫化剂，其特点是能够快速混入胶料并有极佳分散，均匀分散能防止胶料局部过硫，从而改善老化性能和动态疲劳性能。在软胶料中硫黄分散性好尤为重要，因为一般硫黄粉在其中很难分散均匀。对于浅色橡胶制品，使用预分散® S-80则显得尤为重要，因为其极佳的分散性能防止浅色硫化胶表面出现褐色硫黄斑点，减少制品缺陷。

加    工	通常情况下，粉状硫黄粉容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，造成橡胶制品缺陷。但是预分散® HiDispersion S-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，炼胶时无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中快速混炼吸收且分散均匀，保证了有效组分硫黄S的最佳活性。

用    量			与普通硫黄粉用量相同。由于分散更好，通常无需加大用量。

应    用	需承受动态应力的橡胶制品；各种软质胶料，不能有硫黄瑕疵的浅色胶料。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放2年。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化剂）