预分散®													预分散橡胶促进剂

TBBS-80        天然橡胶和其它二烯烃橡胶的硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 80% N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.17g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion TBBS - 80使胶料的焦烧时间很长，加工安全性高且硫化速度快。在低硫硫化中可单独使用，也可与二硫代氨基甲酸盐类或秋兰姆类促进剂并用，所得硫化胶有很好的耐热老化性能和较高模量。预分散® TBBS-80并用二硫代氨基甲酸盐类促进剂和秋兰姆类促进剂后胶料的硫化速率会明显降低。硫脲类促进剂对预分散® TBBS-80有明显的二次促进作用，尤其在低硫黄胶料中。而在含硫醇类促进剂和秋兰姆类促进剂的胶料中，预分散® TBBS-80 能延迟焦烧。

加    工	通常情况下，粉状促进剂TBBS容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion TBBS-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分TBBS的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		NR：主促进剂：  0.5~1.0 phr 与 2.5~3.5 phr 硫黄并用

第二促进剂:	0.5 phr 和 0.3 phr 硫醇类促进剂或秋兰姆类促进剂与1.5~3.5

phr 硫黄并用。

SBR： 1.0~1.4 phr 与 0~0.2 phr  秋兰姆类促进剂与1.5~2.5phr 的硫黄并用。

应    用	轮胎、胶管、胶带、输送带和胶鞋等橡胶制品。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）