预分散®													预分散橡胶促进剂

TBzTD-70        天然橡胶和其它二烯烃橡胶的超速硫化促进剂

产品特征

| 组成 | 70% 四苯基二硫代秋兰姆 30% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色到灰白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.20g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion TBzTD – 70促进天然橡胶和合成橡胶硫化时具有加工安全性高且硫化速度快的特点。预分散® HiDispersion TBzTD – 70符合德国关于亚硝胺毒性的“危险物质技术规则”TRGS 552要求在硫化过程中不会释放出致癌性亚硝胺化合物。加入噻唑类或次磺酰胺类促进剂会减缓硫化过程，焦烧和硫化时间会缩短，硫化程度没有显著增加。碱性促进剂如醛胺类和胍类对其具有活化作用。通常情况下，预分散® HiDispersion TBzTD – 70可作为主促进剂与硫黄一起使用；作为副促进剂与噻唑类促进剂一起使用或无硫硫化体系。无硫或低硫硫化胶具有极高的耐热性。

加    工	通常情况下，粉状促进剂TBzTD容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion TBzTD-70则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分TBzTD的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		主促进剂（用于技术橡胶制品）：  0.2~2.0 phr 与 0.9~2.8 phr 硫黄S-80并用；

第二促进剂:	0.2 - 0.5 phr TBzTD-70 和 1.1 - 1.6 phr MBTS-75；

无硫硫化用于耐热性：2.4 - 3.8 phr TBzTD-70 和 0.53 - 1.1 phr MBTS-75。

应    用	用于耐热橡胶制品，电缆护套，硬质橡胶等橡胶制品。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）