预分散®													预分散橡胶促进剂

TMTD-80  天然橡胶和其它二烯烃橡胶的超速硫化促进剂，特别适用于无硫或低硫体系

产品特征

| 组成 | 80% 二硫代四甲基秋兰姆 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 米色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.27g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion TMTD -80用于天然橡胶和合成橡胶时的硫化速 度非常快且焦烧安全性好。如果加入硫醇类或次磺酰胺类促进剂， 会延迟硫化，但几乎不影响交联度，只是降低焦烧速率并延长总 硫化时间。醛胺类和胍类等碱性促进剂对预分散®  TMTD -80具有活化作用。与硫黄并用时TMTD -80用作主促进剂，与噻唑类并用时用作第二促进剂，或在无硫硫化中作为硫化剂。无硫硫化或低硫硫化能赋予硫化胶良好的耐热老化性能。

加    工	通常情况下，粉状促进剂TMTD容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀，硫化胶易喷霜。但是预分散® HiDispersion TMTD-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分TMTD的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量		主促进剂： 0.1~1phr 与 1~3 phr 硫磺并用

第二促进剂： 0.05~0.25 phr与 1~1.5phr促进剂MBTS和1.75~2.75phr硫黄并用

无游离硫(耐热胶料)：2.5~4 phr 与 0.5 phr促进剂MBT并用

应    用	耐热工业制品，电缆护套及绝缘层，硬质橡胶。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）