预分散®													预分散橡胶促进剂

TMTM-80     天然橡胶和各种合成橡胶特别的超速硫化促进剂，低硫黄硫化剂

产品特征

| 组成 | 80% 一硫化四甲基秋兰姆 20% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.24g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion TMTM - 80用于天然橡胶和合成橡胶时的硫化速度非常快且焦烧安全性好。与碱性促进剂如醛胺类和胍类并用能增加活性。作为副促进剂与次磺酰胺及硫醇类促进剂并用在技术上有重要应用。低硫硫化时赋予硫化胶良好的耐热老化性能。

加    工	通常情况下，粉状促进剂TMTM容易飞扬和粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散® HiDispersion TMTM-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分TMTM的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用    量	 用作主促进剂：

NR:  0.15～0.3phr与2~3phr硫黄并用

SBR: 0.25~1.5phr与2~3.5phr硫黄并用

IIR: 1~2phr与1~2phr硫黄并用

NBR: 0.1~3phr与0.5~2phr硫黄和1~2phr硫醇促进剂并用

CR:  0.5~1phr与0.5~1phr硫黄和1~3phr胍类促进剂并用

用作副促进剂:

NR: 	0.1~2.5phr与2.5硫黄和1phr硫醇促进剂并用

SBR:   0.1~0.75phr与2~3.5phr硫黄和2phr硫醇促进剂并用。

应    用	电缆绝缘层，浅色和白色硫化胶，透明生胶制品，硬质橡胶。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）