预分散®													预分散橡胶促进剂

ZBEC-70     天然橡胶和各种合成橡胶特别的超速硫化促进剂，不形成致癌性亚硝胺

产品特征

| 组成 | 70%二苄基二硫代氨基甲酸锌 30% 乙丙橡胶载体和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色到灰白色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.22g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion ZBEC-70 是不产生亚硝胺的硫代氨基甲酸盐类超速促进剂， 可在天然橡胶和EPDM，IR，SBR，NBR，IIR 等合成橡胶中用作主促进剂或副促进剂，与传统的二硫代氨基甲酸盐促进剂相比，预分散® ZBEC-70 加工安全性更高。碱性促进剂对该产品有活化作用，预分散® ZBEC-70对噻唑类或次磺酰胺类促进剂也有活化作用。当用量相同时，预分散® ZBEC-70与其它二硫代氨基甲酸盐的硫化胶定伸应力相近。

加    工	通常情况下，粉状ZBEC促进剂熔点很高、粒径偏大，在加工温度下难以软化分散均匀，造成硫化活性降低，硫化胶力学性能下降。但是预分散® HiDispersion ZBEC-70由于精选控制粒径大小并用载体乙丙橡胶和表面活性分散剂进行预分散，则在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分ZBEC的最佳活性。另外预分散® ZBEC-70为颗粒状，易于配料混炼；流动性好；无粉尘飞扬；不会造成加料损失；改善混炼胶批次的稳定性和均一性。建议可以在混炼末期加入。

用    量			EPDM

预分散® ZBEC-70 0.8~2.5phr；预分散®S-80 1.0~2.0phr

预分散® MBT-80(MBTS-80) 1.0~2.0phr；预分散® CBS-80 0.5~1.5phr

NR, SBR, NBR

预分散® ZBEC-70 0.8~2.0phr；预分散®S-80 1.0~2.0phr

预分散® MBT-80(MBTS-80) 0.5~3.0phr

应    用	环保型EPDM密封条和工业橡胶制品，鞋，电缆等。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）