预分散®													预分散橡胶促进剂

ZEPC-80         天然橡胶和各种二烯烃合成橡胶的超速促进剂

产品特征

| 组成 | 80% 乙基苯基二硫代氨基甲酸锌 20% 结合乙丙橡胶和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色到浅黄色颗粒 |
| 密度 | ~ 1.34g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

技术特点		预分散® HiDispersion ZEPC-80 在天然橡胶和SBR， NBR，EPDM等合成橡胶中的硫化速度很快。秋兰姆和噻唑类促进剂的加入可延迟起始硫化，提高加工安全性。 与预分散® ZDBC-80 和ZDEC-80相比，预分散® ZEPC-80的焦烧时间较长而总的硫化时间更快。碱性促进剂对它有活化作用，少量的预分散® ZEPC-80可作为硫醇类或秋兰姆类促进剂的副促进剂。预分散® ZEPC-80 可赋予硫化胶较高的拉伸强度和回弹性 ，为进一步提高耐热性，建议在NR和IR中应加入抗氧剂以提高耐热性能。

加    工	通常情况下，粉状ZEPC促进剂熔点很高、粒径偏大，在加工温度下难以软化分散均匀，造成硫化活性降低，硫化胶力学性能下降。但是预分散® HiDispersion ZEPC-80由于精选控制粒径大小并用载体乙丙橡胶和表面活性分散剂进行预分散，则在各种胶料中吃料容易切分散均匀，保证了有效组分ZEPC的最佳活性。另外预分散® ZEPC-80为颗粒状，易于配料混炼；流动性好；无粉尘飞扬；不会造成加料损失；改善混炼胶批次的稳定性和均一性。建议可以在混炼末期加入。

用    量			NR：0.3 – 1.0 phr ; 用作副促进剂：0.1 - 0.2 phr;

SBR/ NBR：0.8 ~ 1.2 phr ;  用作副促进剂：0.1 ~ 0.2 phr

应    用	用于NR, EPDM, IR, SBR, NBR 或 IIR的工业橡胶制品，特别适用于浅色和透明橡胶制品等。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化促进剂）