预分散®												预分散橡胶硫化活性剂

ZnO-80       天然橡胶和各种二烯烃合成橡胶特别是氯丁橡胶的硫化活性剂

产品说明

| 组成 | 80% 精选氧化锌 20% 结合乙丙橡胶和表面活性分散剂 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 密度 | ~ 2.98g / cm3 (20℃) |
| 生理特性 | 参照有关安全资料 |

使用方式		预分散® HiDispersion ZnO-80是一种适用于橡胶工业的预分散特种氧化锌，结合弹性体可防止储存时吸收空气中的湿气。由于分散更均匀，与粉末状氧化锌的挤出胶料相比，含预分散® ZnO-80的胶料挤出型材表面更光滑。通常含该产品硫化胶的定伸和拉伸强度有所提高，扯断伸长率也得到改善。

加    工	通常情况下，粉状ZnO在加工温度下难以分散均匀，造成硫化活性降低，硫化胶静态力学性能和动态疲劳性能下降。但是预分散® HiDispersion ZnO-80由于精选控制粒径大小并用载体乙丙橡胶和表面活性分散剂进行预分散，则在各种胶料混炼时可快速混入，且分散均匀，保证了有效组分的最佳活性。另外预分散® ZnO-80为颗粒状，在储存条件下颗粒不会结块，易于配料混炼；流动性好；无粉尘飞扬；不会造成加料损失；改善混炼胶批次的稳定性和均一性。预分散® ZnO-80还避免了用粉末状氧化锌 时CR胶料中常出现的热膨胀建议可以在混炼末期加入。

用    量			3 - 8 phr

应    用	应用于几乎所有橡胶制品中，改善静态和动态力学性能。

包    装	25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

储存稳定性	阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

处    理	请参照有关产品安全资料(MSDS)

# Text boxes

连 云 港 连 连 化 学 有 限 公 司

产品说明书 （橡胶硫化活性剂）