应用塑料格栅解决焦化行业脱硫过程的堵塔问题

上海焦化有限公司生产办          汤振毅

山西焦化股份有限公司技术中心    光明

杭州华纳塔器分离工程有限公司    沈树荣

摘要：上海焦化有限公司、山西焦化股份有限公司的改良ADA脱硫工艺经常出现堵塔问题，经采用新型格栅填料后并进行部分工艺改进后，基本解决了堵塔问题。

关键词：ADA脱硫，堵塔，新型填料

一、山西焦化股份有限公司

山西焦化股份有限公司是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、化工、化肥、水泥、对外参股等为一体的国有大型一档企业。在化肥系统中采用了以改良ADA法脱硫具有操作经验成熟、操作弹性大、适用范围广、净化度高等优点，在半水煤气，焦炉煤气等含硫煤气的净化工艺中被广泛应用。但是在该工艺的使用中存在着许多问题，其中堵塔是影响了该工艺使用的一个重要问题。

1、工艺简述

（1）焦炉气系统流程

由洗萘脱苯后通过气柜来的焦炉气，（压力3Kpa左右）进入焦炉气鼓风机，经加压后的煤气自下而上通过湍流塔和1#填料塔，与塔上部喷淋下来的ADA溶液逆流接触，把H2S脱除至20mg/m3以下，经气液分离器后送至4M16压缩机。

（2）半水煤气系统流程：

由造气煤气风机送来的半水煤气进入2#填料塔下部与塔上部喷淋下来的ADA溶液逆流接触，把H2S脱除至20mg/m3以下，经气液分离器后从另一路送至4M16压缩机。

焦炉气由罗茨风机加压，再经湍流塔粗脱后，进1#填料塔脱硫，半水煤气经外工序鼓风机加压后，进2#填料塔脱硫。脱硫液均进入再生槽鼓空气强制再生。

2、堵塔原因分析

在多年的生产中，1#、2#填料塔经常出现硫堵、盐堵及硫与盐、灰粉混合堵的现象，多次停车对塔堵塞物进行清理，详见表1。

表1    1#、2#填料塔历年堵塞情况及处理方法

| 时间 | 堵塞物成分 | 脱硫方法 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 89.12—90.4 | 硫（1#） | 改良ADA | 停车清理 |
| 92.01—92.05 | 硫 | 改良ADA | 停车清理 |
| 93.06—95.04 | 盐、硫 | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 95.06—97.10 | 盐、硫 | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 97.11—98.10 | 盐、硫、粉尘（2#） | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 98.07—99.03 | 硫（1#） | 改良ADA+PDS | 降低副产物 |
| 99.06—01.04 | 盐、硫、粉尘（2#） | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 01.06—02.08 | 盐、硫、粉尘（2#） | 改良ADA+PDS | 加大液量、降低液度 |
| 02.10 | 盐、硫、粉尘（2#） | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 02.11—03.05 | 盐、硫、粉尘（2#） | 改良ADA+PDS | 停车清理 |
| 03.06—05.04 | 少许硫（2#） | 改良ADA+PDS | 更换填料 |

2001年6月大检修开车后，半水煤气填料仅运行半年，阻力便开始上升，2002年7月填料塔阻力突然上涨，8月份填料塔阻力已无法满足生产需要，9月22日系统被迫停车清洗竹格栅填料。阻力上涨情况见表2。

表2    2002年7、8月阻力上涨情况（mmHg）

| 日期 | 7月3日 | 7月6日 | 7月9日 | 7月14日 | 7月16日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻力 | 65 | 71 | 70 | 78 | 72 |
| 日期 | 7月17日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月23日 |
| 阻力 | 85 | 75 | 85 | 75 | 88 |
| 日期 | 7月26日 | 7月28日 | 7月30日 | 8月1日 | 8月3日 |
| 阻力 | 84 | 84 | 83 | 83 | 90 |
| 日期 | 8月5日 | 8月7日 | 8月9日 | 8月11日 | 8月13日 |
| 阻力 | 92 | 89 | 82 | 78 | 72 |
| 日期 | 8月15日 | 8月17日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
| 阻力 | 120 | 96 | 93 | 101 | 89 |
| 日期 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 |
| 阻力 | 92 | 97 | 99 | 99 | 119 |
| 日期 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 |
| 阻力 | 92 | 99 | 100 | 102 | 96 |

经分析，悬浮硫高、粉尘的带入、温度等都对影响到塔的堵塞，但由于塔内填料的影响是一个重要原因。

我公司原采用木格子填料，后部分改用竹格子填料，这两种填料结构不够合理，且材质容易变形，比表面积不易控制，液体在填料表面形成的液膜过薄，溶液在塔中的滞留时间过长，易产生过多的多硫化物和堵塞。比表面积过小，气液接触不充分，影响煤气净化度；为了保证足够的传质面积，填料之间的缝隙变小，阻力变大；随着使用时间的延长，木格子与竹格子填料会因磨擦而使填料层面造成堵塞，又易于挂住溶液中的颗粒物，形成阻塞。

3、解决方法

针对以上问题，在多方调查与深入研究的基础上，2003年5月，针对2#塔（半水煤气填料塔）易堵的情况，我们于当年6月将该第一、二层填料（此层共装70层）更换为比表面积适中，结构合理的杭州华纳塔器分离工程有限公司的新型聚丙烯格栅填料，并进行了部分工艺改进，基本解决了因填料问题而产生堵塞的现象。

与木格子和竹格子相比，新填料有如下优点：

（1）塑料格栅填料是以塑料板片作为主要的传质物件，塑料板片垂直于塔截面，这使得在操作过程中格栅填料能提供最大的有效比表面积，气体上升和液体下降的阻力大大降低，而且改善了含尘气体和较脏液体在塔内的停滞、淤积和堵塞的趋势。塑料格栅填料具有通量大、压降低、抗堵性能强等优点。

（2）填料表面光滑，板厚约为木格子和竹格子填料的一半，比表面积相对较大（经20%—30%），增大了气液传质面积，硫颗粒不易在填料表面沉积，且易冲刷。

（3）填料本身适合于常温、常压及非常脏的物系中，当气速较低时，气液两相呈液膜和液滴接触，当气速达到喷射时，则呈喷射状接触，喷射点对应的气体动能因子作为填料的操作负荷，负荷上限不是由液气控制，而是雾沫夹带控制。因此这种填料的通量很大，比板式塔高80%，比Dg50鲍尔环高50%。压降非常低，每米填料压降为100Pa，是Dg50鲍尔环的60%左右。

以GS-2型塑料格栅填料为例，它是常压脱硫装置最常用的填料之一。是常压脱硫装置中较为理想的填料。该填料有效比表面积为47.6m2/m3，填料空隙率为88.85%。当喷淋密度为46m3/hm2时，该填料压降为0.8块左右，气相体质单元高度约为1.25m，液相体质高度约为0.6m。

比表面积过大，液体在填料表面形成的液膜过薄，溶液在塔中的滞留时间过长，易产生过多的多硫化物和堵塞。比表面积过小，气液接触不充分，影响煤气净化度。

4、应用效果

2003年6月至2004年12月阻力情况

| 日期 | 6月19日 | 6月23日 | 6月26日 | 7月3日 | 7月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#塔阻力 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 |
| 1#塔阻力 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 |
| 日期 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月7日 |
| 2#塔阻力 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 |
| 1#塔阻力 | 26 | 29 | 30 | 28 | 30 |
| 日期 | 8月21日 | 8月28日 | 9月4日 | 9月11日 | 9月25日 |
| 2#塔阻力 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 |
| 1#塔阻力 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 |
| 日期 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月4日 | 2月10日 |
| 2#塔阻力 | 29 | 27 | 26 | 28 | 31 |
| 1#塔阻力 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 日期 | 2月16日 | 3月4日 | 3月19日 | 3月25日 | 3月31日 |
| 2#塔阻力 | 29 | 28 | 29 | 34 | 30 |
| 1#塔阻力 | 36 | 40 | 35 | 33 | 31 |
| 日期 | 4月6日 | 4月16日 | 4月27日 | 5月9日 | 5月13日 |
| 2#塔阻力 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 1#塔阻力 | 35 | 34 | 34 | 33 | 35 |
| 日期 | 5月18日 | 5月31日 | 6月22日 | 7月9日 | 7月16日 |
| 2#塔阻力 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 |
| 1#塔阻力 | 34 | 29 | 34 | 31 | 33 |
| 日期 | 7月23日 | 7月30日 | 8月6日 | 8月20日 | 8月21日 |
| 2#塔阻力 | 27 | 32 | 29 | 32 | 32 |
| 1#塔阻力 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| 日期 | 9月21日 | 10月28日 | 11月4日 | 12月1日 |  |
| 2#塔阻力 | 33 | 26 | 29 | 32 |  |
| 1#塔阻力 | 38 | 34 | 28 | 32 |  |

二、上海焦化有限公司

上海焦化有限公司ADA脱硫生产主要城市煤气，出口H2S要求小于50mg/Nm3，原脱硫塔采用木格子填料，填料表面粗糙，容易硫膏沉积，每年大修均要将木格子填料从塔内取出清理，工作量非常大。木格子填料每年均要大量补充，经调查后选用杭州华纳塔器分离工程有限公司聚丙烯格栅填料，脱硫塔Ф5500，填料分为五层，每层3000mm，将下部二层改为PP格栅填料，上层仍采用木格子填料。聚丙烯格栅填料，板厚度为4mm，表面光滑，硫膏不易沉积。底部层选用型号为GS-4型的填料，第二层选用型号为GS-5型的填料。经计算，在相同的板间距下，下两层的传质面积比原木格子增加1.8倍，能得到更大的脱硫效率。

（一）试验目的

了解砷碱1#ADA脱硫塔采用新型填料后工艺状况。

（二）查定时间

2005年1月23日15:00—2005年2月7日22:30

（三）数据收集

1、本数据为脱硫塔中部采集样数据

| 日期 | ADA进口H2S （mg/m3） | 中段H2S （mg/m3） | 效率 （%） | 气流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005/1/10 | 2912.59 | 176.52 | 93.94 | 33000 |
| 2005/1/11 | 2425 | 69.57 | 97.16 | 42000 |
| 2005/1/12 | 2971 | 105 | 96.46 | 40000 |
| 2005/1/13 | 2657 | 87 | 96.72 | 43900 |
| 2005/1/14 | 2458 | 104 | 95.77 | 44000 |
| 2005/1/17 | 2461 | 105 | 95.73 | 38000 |
| 2005/1/18 | 2339 | 124 | 94.69 | 41000 |
| 2005/1/19 | 2824 | 163.3 | 94.22 | 45000 |
| 2005/1/20 | 3321 | 192 | 94.22 | 43000 |

2、本次查定数据收集

| 日期 | ADA进口H2S含量（mg/m3） |  |  | 气流量 （m3/h） | ADA进口压力 （Pa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 | 效率% |  | 进口 | 出口 | 压差 |
| 1/23中 | 2706 | 17.81 | 99.34 | 35000 | 4560 | 4210 | 350 |
| 1/23夜 | 2830 | 16.8 | 99.41 | 34000 | 4700 | 4400 | 300 |
| 1/24早 | 2383 | 15.44 | 99.35 | 34000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/24中 | 2619 | 15.27 | 99.35 | 36000 | 4700 | 4400 | 300 |
| 1/24晚 | 2547 | 15.81 | 99.38 | 32000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/25早 | 2607 | 17.74 | 99.32 | 35000 | 4800 | 4400 | 4000 |
| 1/25中 | 2731 | 16.85 | 99.32 | 36000 | 4700 | 4300 | 400 |
| 1/25晚 | 2643 | 15.41 | 99.32 | 38000 | 4900 | 4550 | 350 |
| 1/26早 | 2678 | 14.09 | 99.42 | 38000 | 4800 | 4400 | 400 |
| 1/26中 | 2808 | 13.33 | 99.53 | 38000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/26晚 | 2892 | 15.43 | 99.47 | 39000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/27早 | 2392 | 13.13 | 99.56 | 38000 | 4300 | 3900 | 400 |
| 1/27中 | 2850 | 16.82 | 99.38 | 43000 | 5000 | 4500 | 500 |
| 1/27晚 | 2565 | 17.51 | 99.32 | 40000 | 4900 | 4400 | 500 |
| 1/28早 | 2464 | 11.16 | 99.55 | 38000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/28中 | 2711 | 14.61 | 99.46 | 37000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 1/28晚 | 2838 | 13.29 | 99.41 | 37000 | 4900 | 4400 | 500 |
| 1/29早 | 2162 | 13.21 | 99.39 | 37000 | 5000 | 4600 | 400 |
| 1/29中 | 2470 | 13.33 | 99.39 | 37000 | 4800 | 4400 | 400 |
| 1/29晚 | 2438 | 14.13 | 99.35 | 37000 | 4100 | 3800 | 300 |
| 1/30早 | 2354 | 16.69 | 99.29 | 38000 | 4500 | 4000 | 500 |
| 1/30中 | 2417 | 15.76 | 99.35 | 35800 | 4600 | 4200 | 400 |
| 1/30晚 | 2354 | 16.69 | 99.29 | 38000 | 4500 | 4000 | 500 |
| 1/31早 | 2977 | 12.98 | 99.56 | 39000 | 4900 | 4400 | 500 |
| 1/31中 | 2909 | 14.19 | 99.51 | 36000 | 5180 | 4780 | 400 |
| 1/31晚 | 2884 | 13.03 | 99.40 | 35000 | 4600 | 4200 | 400 |
| 2/1早 | 3716 | 15.05 | 99.59 | 40000 | 4600 | 4200 | 400 |
| 2/1中 | 3503 | 15.25 | 99.51 | 36000 | 4600 | 4100 | 500 |
| 2/1晚 | 3034 | 12.93 | 99.57 | 40000 | 4600 | 4200 | 400 |
| 2/2早 | 4870 | 15.22 | 99.66 | 37000 | 4600 | 4200 | 400 |
| 2/2中 | 3696 | 17.60 | 99.52 | 35000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 2/2晚 | 3445 | 15.00 | 99.56 | 36000 | 4300 | 3900 | 400 |
| 2/3早 | 4035 | 10.49 | 99.74 | 37000 | 5100 | 4700 | 400 |
| 2/3中 | 4253 | 13.29 | 99.67 | 36000 |  |  |  |
| 2/3晚 | 3948 | 13.04 | 99.37 | 35000 |  |  |  |
| 2/4早 | 2751 | 19.84 | 99.28 | 35000 |  |  |  |
| 2/4中 |  | 14.2 |  | 36000 |  |  |  |
| 2/4晚 |  | 17.55 |  | 36000 |  |  |  |
| 2/5早 |  | 13.3 |  | 35000 |  |  |  |
| 2/5中 |  | 15.16 |  | 38000 |  |  |  |
| 2/5晚 | 2922 | 13.2 |  | 42000 | 4500 | 4100 | 400 |
| 2/6早 | 3934 | 12.4 | 99.68 | 40000 | 5300 | 4950 | 350 |
| 2/6中 | 3761 | 15.20 | 99.60 | 46000 | 5100 | 4700 | 400 |
| 2/6晚 | 3829 | 13.61 | 99.64 | 43000 | 5400 | 5000 | 400 |
| 2/7早 | 3689 | 14.06 | 99.52 | 48000 | 6100 | 5700 | 400 |
| 2/7中 | 3414 | 14.52 | 99.55 | 46000 | 5300 | 4800 | 500 |
| 2/7晚 | 3749 | 15.59 | 99.57 | 39000 | 4700 | 4300 | 400 |

（四）结论

1、选用聚丙格栅填料，比表面积比木格子填料大1.8—2.5倍，经二层格栅填料（高度6米），进口H2S 2.5—2.9g/Nm3，出口H2S≤100mg/Nm3，脱硫效率已基本达94%以上（如果5层全部采用格栅填料，出口H2S<20mg/Nm3，总脱硫效率≥99.5%）。

2、填料表面光滑，在气流和液流的冲刷下，硫膏不会沉积，大修检查，木格子填料表面均有硫膏，需要清洗，格栅填料表面没有硫膏。

3、阻力低，全塔阻力≤0.5KPa(50mmH2O)。

4、通气量比原来木格子塔大。